GB/T XXXXX—XXXX/ISO 9180:1988

木杆铅笔黑铅芯—分类和直径 Black leads for wood-cased pencils— Classification and diameter (ISO 9180:1988,IDT)

[在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上]

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准采用翻译法等同采用ISO 9180:1988《木杆铅笔黑铅芯—分类和直径》。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本标准起草单位：×××。

本标准主要起草人：×××。

木杆铅笔黑铅芯-分类和直径

- 范围

本标准规定了木杆铅笔黑铅芯的分类和直径。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

黑铅芯  black lead

含有碳（例如石墨）和黏合剂的固体书写材料，其产生的黑色线迹是可擦除的。

硬度等级  hardness degree

表示硬度从6B到9H递增，线迹浓度从9H到6B递增的分类级别。

- 尚无硬度等级的科学定义。

木杆铅笔  wood-cased pencil

用木材制成的笔杆中固定铅芯的手持书写工具，它能承受书写中的力。

- 分类

铅芯按其硬度等级不同分为以下17种：

9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、F、HB、B、2B、3B、4B、5B和6B。

- 直径

铅芯直径应符合表1规定。

- 直径

| 硬 度 等 级（见2.2） | 铅芯直径/mm |
| --- | --- |
| 9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H | ≥1.8 |
| F、HB 、B、2B、3B、4B、5B、6B | ≥2.0 |

_________________________________